- Asphaltarmierungen zur statischen Verstärkung

  - Liefern von vorbituminierter Asphaltarmierung zur statischen Verstärkung von Asphaltschichten

01.01.	aus Kohlefasern mit folgenden Eigenschaften:

Maschenweite  14 – 17 mm

Vorbituminiert mit mind. 220 g/m² Bitumen

Frei bewegliche Knoten

Zugkraft, längs/quer: 120/200 kN/m

Bruchdehnung längs/quer: <2,6/<1,6 %

Schichtverbund nach Leutner: > 12 kN resp. 15 kN			€/m²

  - Verlegen von vorbituminierter Asphaltarmierung aus Kohlefasern oder Glasfasern, mit folgenden Eigenschaften:

Maschenweite  14 – 17 mm

Vorbituminiert mit mind. 220 g/² Bitumen

Frei bewegliche Knoten

inkl. allen Anpass- und Schneidearbeiten,

Ausmass: verlegte Fläche inkl. Überlappungen

Nicht enthalten ist das Liefern und Aufbringen der Haftschicht		€/m²